### Výsledky měření volt-ampérové charakteristiky

| Datum a čas měření: | 15-05-18, 10-26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: | Atersa |  |  |
| S/N | 00010344 |  |  |
| Typ modulu: | A-130 |  |  |

| Tp | 25.0 |  | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| G(i) | 1.0 |  | kW/m2 |
| Isc | 7.251 |  | A |
| Uoc | 20.936 |  | V |
| Eff. | 9.33 |  | % |
| FF | 60.00 |  | % |
| Pmpp | 91.090 |  | W |
| Umpp | 15.770 |  | V |
| Impp | 5.776 |  | A |
| Rser | 0.7 |  | Ohm |
| Rsh | 17.9 |  | Ohm |