### Výsledky měření volt-ampérové charakteristiky

| Datum a čas měření: | 02-03-18, 10-09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: | Solartec |  |  |
| S/N |  |  |  |
| Typ modulu: | STR36-50 |  |  |

| Tp | 25.0 |  | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| G(i) | 1.0 |  | kW/m2 |
| Isc | 2.775 |  | A |
| Uoc | 20.834 |  | V |
| Eff. | 8.87 |  | % |
| FF | 69.82 |  | % |
| Pmpp | 40.362 |  | W |
| Umpp | 15.577 |  | V |
| Impp | 2.591 |  | A |
| Rser | 1.3 |  | Ohm |
| Rsh | 187.0 |  | Ohm |