Application Note

Company / Department

Page 1 / 5

3/2/2018

1. Page

1. Page

1. Page

Page 2 / 5

2. Page

2. Page

2. Page

Spectrum: Powder_W_ETA_before

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

-----------------------------------------------------

O  8  K-series   4.53    4.58   35.53            1.05

W  74 L-series  94.48   95.42   64.47            2.69

-----------------------------------------------------

Total:  99.01  100.00  100.00

Page 3 / 5

3. Page

3. Page

3. Page

Spectrum: Powder_W_ETA_after

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

-----------------------------------------------------

O  8  K-series   4.29    4.39   34.52            0.99

W  74 L-series  93.46   95.61   65.48            2.66

-----------------------------------------------------

Total:  97.75  100.00  100.00

Page 4 / 5

4. Page

4. Page

4. Page

Spectrum: Powder_W_4um_before

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

-----------------------------------------------------

O  8  K-series   6.12    6.40   43.98            1.24

W  74 L-series  89.58   93.60   56.02            2.55

-----------------------------------------------------

Total:  95.70  100.00  100.00

Spectrum: Powder_W_4um_after

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

-----------------------------------------------------

O  8  K-series   5.10    5.16   38.46            1.09

W  74 L-series  93.78   94.84   61.54            2.66

-----------------------------------------------------

Total:  98.88  100.00  100.00

Page 5 / 5

5. Page

5. Page

5. Page