Application Note

Company / Department

Page 1 / 4

3/2/2018

1. Page

1. Page

1. Page

Page 2 / 4

2. Page

2. Page

2. Page

Spectrum: RF022 dark grain

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

-----------------------------------------------------

O  8  K-series   0.98    1.00   10.40            0.30

W  74 L-series  97.15   99.00   89.60            2.71

-----------------------------------------------------

Total:  98.13  100.00  100.00

Page 3 / 4

3. Page

3. Page

3. Page

Spectrum: RF022 bright grain

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

-----------------------------------------------------

O  8  K-series   0.95    0.99   10.35            0.29

W  74 L-series  94.46   99.01   89.65            2.64

-----------------------------------------------------

Total:  95.40  100.00  100.00

Spectrum: RF022 area

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

-----------------------------------------------------

O  8  K-series   1.02    1.03   10.65            0.31

W  74 L-series  97.82   98.97   89.35            2.73

-----------------------------------------------------

Total:  98.83  100.00  100.00

Page 4 / 4

4. Page

4. Page

4. Page