## Slide 2: 3SV Struktura a vlastnosti materiálů Konstrukční oceli
Autor: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
20. 10 2025
Projekt Akcelerace zelených dovedností a udržitelnosti na VUT v Brně
Reg. č. NPO_VUT_MSMT-2143/2024-5

## Slide 3: Obsah přednášky
Požadavky na konstrukční oceli, jejich konflikty, řešení konfliktů
Potenciální degradační jevy na konstrukčních ocelích a jejich eliminace
Jednotlivé významné skupiny konstrukčních ocelí, jejich typické složení, tepelné zpracování a mikrostruktura a dosahované vlastnosti
Základní literatura
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II
Doporučené :
Bhadeshhia: Steels, Microstructure and properties
Krauss: Seels, processing, structure, and performance
Callister: Materials Science and Engineering. An Introduction

## Slide 4: Konstrukční oceli -představují překvapivě rozmanitou a materiálově zajímavou skupinu.
To vychází z výrazně protichůdných požadavků, které typicky nelze splnit najednou ale vždy je snaha splnit alespoň některé.
Pevnost
Plasticita / tvařitelnost
Houževnatost
Odolnost proti opotřebení
Tvrdost / povrchová tvrdost
Zakalitelnost / prokalitelnost
Svařitelnost
Snadná obrobitelnost
Nízká cena (žádné drahé legury)
Nízká hustota/vysoká specifická pevnost
Odolnost proti korozi
Nízkoteplotní houževnatost
Únavová životnost
Odolnost proti Vodíku
Rozměrová stabilita
Pozinkovatelnost

## Slide 5: Vzniká řada zásadních konfliktů, které musíme nějak chytře řešit, přičemž musíme mít na paměti, že napříč vším se typicky táhnou požadavky: svařitelnosti, minima legur, meze kluzu, nárazové práce a podobné „okrajové podmínky“.
Pevnost X Tvárnost/Hlubokotažnost
Pevnost X Svařitelnost
Tvrdý povrch / odolnost proti opotřebení X houževnaté jádro
Prokalitelnost tlustých průřezů X (extrémní) legování/cena
Rozměrová stabilita po tepelném zpracování X tvrdý povrch
Nízkoteplotní houževnatost X vysoká pevnost
Snížení hmotnosti konstrukce X svařitelnost/tvářitelnost při výrobě

## Slide 6: Typicky konflikty řešíme těmito „nástroji“
Jemné zrno (= řízené válcování, termomechanické)
Vysoká čistota (S,P,N,H,O,Cu,Pb) modifikace vměstků pomocí Ca)
Nízký uhlík, dusík (interstitial management)
Mikrolegování
Substituční zpevnění ( Mn, Si, Cu, (P!) …)
Precipitační zpevnění pomocí nitridů, karbidů mikrolegur
Pokročilé tepelné zpracování
Přítomnost vysoce plastických fází – stabilizovaný austenit
Synergie fází zajišťujících potřebnou kombinaci vlastností – F/M/A/ sulfidy/ precipitáty
Gradientní materiály - povrch X jádro – cementace, nitridace, povrchové kalení

## Slide 7: Když už navrhneme a vyrobíme ocel která dává dobrou kombinaci vlastností, za provozu na ni čekají degradační mechanismy:
stárnutí (intersticiální atomy na dislokace)
Vodíkové jevy – křehnutí
Nízkoteplotní lomy pod DBTT teplotou
Popouštěcí křehkost
Ovlivnění svařováním - HAZ
Křehnutí tekutým kovem – Zn při svařování bodováním
Deformace a trhliny po kalení
Segregační nehomogenita, anizotropie od válcování
Koroze
Únavové poškozování
Měknutí při požáru

## Slide 8: Automotive je jedním ze sektorů, kde se moderní konstrukční oceli velmi efektivně využívají, včetně PR prezentace….
https://www.media.volvocars.com/
Notes: Hezkyu barebvný obrázek ale je to jen víc pruhá víc adiadas informace nula, kompletní PR blábol

## Slide 9
Ale jde najít i hodnotnější informace…
https://www.media.volvocars.com/
Notes: Tohle je odnekud z konference , opět Volvo ale tady už jsou pojmenované materiály a jsou tam i meze pevnosti, takže je vodět jak mechanicky rozdílné materiály to jsou, aele je dobré si uvědomit že jsou to všechno zcela neppatrně legované a sveřitelné oceli.

## Slide 10: Pojďme se podívat na několik základních, velmi důležitých skupin konstrukčních ocelí. Na to na jaké vlastnosti jsou optimalizovány a na jejich typické složení, tepelné zpracování a mikrostrukturu.
Základní Konstrukční nelegované oceli (EN S)
+svařitelnost, HAZ
Nízkouhlíkové materiály pro tváření
+stárnutí
HSLA /TMCP oceli
Vícefázové oceli – TRIP/QP/TWIP
Oceli pro zušlechťování QT
Oceli pro chemickotepelné zpracování
  + cementace, nitridace

## Slide 11: nelegované oceli obvyklých jakostí
nejsou určeny k tepelnému zpracování
jsou předepsané pouze maximální obsahy P a S a min. obsah C
předepsané mechanické vlastnosti v nezpracovaném nebo normalizačně žíhaném stavu
nelegované jakostní oceli
11
max. obsah P a S < 0,045 %
nemají předepsanou metalurgickou čistotu
nemusí mít rovnoměrnou odezvu na tepelné zpracování
dodatečné požadavky (např. na tvařitelnost, mez kluzu při zvýšených teplotách, houževnatost aj.)
nelegované ušlechtilé oceli
předepsané přesné chemické složení
vyšší stupeň metalurgické čistoty
max. obsah P a S < 0,025 %
jsou většinou určeny k cementování, zušlechťování nebo povrchovému kalení a mají na tepelné zpracování rovnoměrnou odezvu
předepsána minimální hodnota nárazové práce (KV > 27 J)
Jakostní dělení nelegovaných ocelí

## Slide 12: Konstrukční nelegované oceli – „S“ dle EN 10025
Feriticko perlitický materiál
jednoduché zpracování, odpovídá dle Fe-Fe3C
Zaručená čistota ( významné vměstky)
Řídíme velikost zrna – TZ normalizace
Typická řádkovitost od válcování - anisotropie
zástupci: S235–S355–S460; všechny C ≈ 0,2 % max., ale Re je 235 až 460 vlivem struktury
S235JRG1

## Slide 13
Požadavky
vysoká Re, Rp0,2 - úspora materiálu
Rm - méně vyžadováno
vysoký modul pružnosti E
dobré plastické vlastnosti A, Z
dobrá houževnatost - nárazová práce KV, KU
mez únavy sC
odolnost proti porušení křehkým lomem - tranzitní teplota
odolnost proti opotřebení
dobré kluzné vlastnosti
odolnost proti korozi
nízká hmotnost aj.
Konstrukční nelegované oceli – „S“ dle EN 10025

## Slide 14: Podmínka svařitelnosti oceli
Ocel nesmí při ohřevu a následném volném ochlazování vytvořit křehké mikrostruktury = nesmí vzniknout martenzit (rozhoduje HV350)
Dále je dobré vyhnout se hrubnutí zrna a vzniku Widmanstattenovy morfologie.
Martenzit= přesycený ITR C v Feα, musíme omezit obsah uhlíku
U legovaných ocelí nutno počítat uhlíkový ekvivalent.
nelegované oceli svařitelné do 0,2 hm%C (!0,25)
legované oceli Cekv do 0,45 (!0,50)
Dosazujeme v hmotnostních procentech a tloušťku v mm
Vztah platí do obsahu prvků: [v hm.%]
0,22 % C; 1,6 % Mn; 1,0 % Cr; 3,0 % Ni; 0,14 % V; 0,3 % Cu

## Slide 15: Tepelně ovlivněná oblast svaru (TOO = HAZ)
Charakteristická pásma v tepelně ovlivněné oblasti při svařování ocelí s polymorfní přeměnou g→ a
TOO může zhrubnout, může změknout ale může i zkřehnout a ztvrdnout
Upraveno z : Easterling, Kenneth (1992). Introduction to the physical metallurgy of welding

## Slide 16: Svar s patrnou TOO a také tepelným ovlivněním mezi jednotlivými housenkami uvnitř svarového kovu

## Slide 17: Svařitelné oceli jsou široká specifická skupina
Vlastnosti svařitelných oceli
požadovaná hodnota meze kluzu
houževnatost i za teplot -20°C až -30 °C → odolnost proti porušení křehkým lomem
odolnost proti změnám vlastností za provozu → stárnutí
Zvýšení Re nad 350 MPa se dosahuje
náhradou intersticiálního zpevnění C - substitučním zpevněním feritu (Mn, Si)
mikropřísadami Al,Mo,Nb,V,Ti ( setiny%) → precipitační zpevnění + vázání C a N (karbidy, nitridy) → potlačení stárnutí, zábrana růstu zrna + snížení Cekv.
řízeným válcováním (precipitáty Nb, Mo zpomalují rekrystalizaci austenitu v průběhu válcování, Al, Ti brání růstu zrna)
termomechanickým zpracováním
zpevněním bainitickou nebo martenzitickou přeměnou (komplexně legované oceli ∑( Mn, Cr, Mo, Ti, Nb, V, B) do 3 až 4%, matrice obvykle dvoufázová ferit + bainit nebo martenzit), Re nad 500 MPa
Mezi svařitelnými ocelemi najdeme mnoho materiálů od obvyklých jakostí: Jako je S235 (Re235 MPa, F-P), jemnozrnnou F-P S355, nebo i vysokopevnostní legované s tepelně zpracovanou mikrostrukturou (S690; 1,5Cr, Re690MPa až i například austenitické vysokolegované korozivzdorné

## Slide 18: Oceli pro tváření za studena / hlubokotažné
Hlavní vlastností zde je plasticita a její zachování
U hlubokotažných ocelí se požaduje co nejnižší mez kluzu, poměr (Re:Rm)·100 ≈ 60%, tažnost min. 45% (nejjakostnější oceli mají Re max. 160MPa)
Velmi nízký obsah C 0,01-0,1
matrici tvoři ferit s malým množstvím perlitu bez vyloučeného Fe3CIII po hranicích (snižuje plastické vlastnosti)
je požadována odolnost proti stárnutí
Do této skupiny patří i tzv IF – Interstitial Free oceli
Oceli označené BH – Bake Hardening – automotive oceli vytvrzují velmi malým obsahem N nebo C , které při vypalování laku nadifundují na dislokace a zablokují je. =Nárůst Re o 30-80MPa

## Slide 19: Stárnutí feritických ocelí
Nastává u všech ocelí s intersticiálními atomy( C a N) u nízkouhlíkových je zvláště patrné na výsledných měchenických vlastnostech.
Dochází k rozpadu feritu přesyceného intersticiálními atomy C a N.
Intersticiální atomy k dislokacím (Cottrelovy atmosféry)
Již při pokojové a velmi efektivně při mírně zvýšené teplotě.
Tepelné stárnutí po ochlazení ( z oblasti okolo A1 přes křivku rozpustnosti C ve Feritu
(Terciální cementit vzniká pomalu, přesycení se dosáhne i při ochlazení na vzduchu)
deformační stárnutí po tváření za studena nastane pokud přesycený ferit deformujeme
Detail Fe-Fe3C diagramu v oblasti křivky změny rozpustnosti uhlíku ve feritu

## Slide 20: Stárnutí feritických ocelí
Zpevnění BH oceli po deformaci 0-10% a TZ 170°C/20min
Způsobeno přítomností intersticiálních atomů. Obecně považováno za nežádoucí jev – omezuje plasticitu, zvyšuje silovou náročnost na tvářecím nářadí.
vznik výrazné meze kluzu , růst Re, Rm
pokles deformační charakteristik (A,Z)
Pokles nárazové práce, růst tranzitní teploty
Ludersova deformace
Výjimka – BH Bake Hardening oceli, kde se efektu využije po ukončeném tváření
Efekt stárnutí po různých časech stárnutí na pokojové teplotě po ukončeném válcování za tepla

## Slide 21: Vodík v nízkouhlíkových ocelích
Zdroje H: svařování (vlhkost, přídavné), povrchové procesy (moření/galvanika), provoz (H₂/H₂S), H₂ energetika (P2G, potrubí).
Důsledky: vodíkové křehnutí / zpožděné trhliny, pokles KV, zkrácení únavové životnosti.
Citlivé: vysokopevnostní Q&T, martenzitické/AHSS; tlusté plechy s tahy v Z; HAZ.
Kontext nových požadavků na vodíkovou energetiku: nové H₂ aplikace + tlak na lehčí konstrukce → vyšší rizikový profil.
https://h2tools.org/bestpractices/material-compatibility/hydrogen-embrittlement
Notes: Nové aplikace v H₂ energetice, potrubích a skladování znamenají, že konstrukční i nízkolegované oceli budou častěji vystaveny vodíku během provozu, údržby i svařování; to zásadně mění rizikový profil vůči křehkému lomu, zpožděným trhlinám a ztrátě houževnatosti. Současně roste tlak snižovat hmotnost (CO₂, Green Deal) a používat vyšší pevnosti, což při přítomnosti vodíku zvyšuje náchylnost k poruchám, takže prevence, procesní hygiena a volba mikrostruktury jsou kritické. Komentář (řečník/čtečka): Tento slid motivuje téma: odkud se vodík bere, proč je teď častější, a proč kombinace vyšších pevností a H₂ zvyšuje riziko křehnutí.

## Slide 22: Vodíková křehkost
Mechanismy (zjednodušeně): HELP, HEDE, HID;
„Difúzní“ vs. „trapped“ H; význam čistoty a pastí. praxi: hlídat HV HAZ
(typ. ≤ 250–275 HV pro sour/critical), zbytková napětí. Zkoušky: HIC/SSC, mapy tvrdosti, NDT v uzlech.
Brück, S et al:. (2018). Hydrogen Embrittlement Mechanism in Fatigue Behavior of Austenitic and Martensitic Stainless Steels. Metals, 8(5), 339
Notes: Vodíkové křehnutí lze rámovat kombinací mechanismů HELP/HEDE/HID, ale v praxi rozhoduje součin tvrdost × vodík × tah: především tvrdé HAZ oblasti, zbytková napětí a lokálně zvýšený obsah vodíku vedou k delayed-fracture. Řízení tvrdosti HAZ (např. ≤ ~250–275 HV v kritických prostředích), minimalizace vodíku a kontrola napětí spolu s ověřením HIC/SSC testy a mapami tvrdosti představují funkční, průmyslově přenosné metriky. Komentář: Cílem je dát studentům „co měřit a kde“: tvrdost v HAZ, vodík a tah; plus jaké zkoušky dávají smysl.
HELP – Hydrogen-Enhanced Localized Plasticity (vodíkem zesílená lokální plasticita): atomy H se rozpouštějí v mřížce a hromadí u dislokací a špičky trhliny; snižují energetické bariéry pohybu dislokací, takže vzniká silně lokální kluz (měkké „tunýlky“ plastické deformace). Důsledek: prudké lokální zpevnění/odlehčení před čelem trhliny a rychlejší šíření únavových i statických trhlin – v makru to vypadá „křehce“, i když mikromechanicky jde o velmi lokální plastické procesy. ScienceDirect+1
HEDE – Hydrogen-Enhanced Decohesion (vodíkem zesílená dekoheze): vodík snižuje kohezi atomových vazeb na hranicích zrn, rozhraních fáze/matrice nebo u precipitátů; tím padá lokální koheze a rozhraní se snadněji „odlepí“. Důsledek: intergranulární či interfacial charakter lomu a akcelerace růstu trhliny zejména při tahovém napětí. (Potvrzeno experimenty i DFT/atomistikou.) link.aps.org+1
HID – Hydrogen-Induced Damage (někdy bráno jako „HIC/blistering“): v nízko-a středně-pevnostních ocelích a „sour“ prostředí (H₂S) se vodík hromadí v pastích, mění se na molekulární H₂ a vytváří vnitřní tlak → puchýře (blisters) a HIC praskliny. Není to primárně „u špičky trhliny“ jako u HELP/HEDE, ale objemový tlak plynu v podložních vadách/inkluzích. tsapps.nist.gov+2ScienceDirect+2
Pozn.: v literatuře se objevuje i AIDE (Adsorption-Induced Dislocation Emission), často chápaná jako kombinace efektů blízká HELP+HEDE; realita v praxi bývá souhra HELP a HEDE v závislosti na materiálu, mikrostruktuře a napětí. Na tomto slidu vysvětlujeme tři klíčové mechanizmy vodíkového křehnutí. HELP urychluje lokální kluz dislokací a soustředí plastickou deformaci ke špičce trhliny, HEDE snižuje kohezi vazeb na rozhraních a hranicích zrn a HID vytváří tlakem molekulárního vodíku puchýře a trhliny, typicky v ‚sour‘ prostředích. V praxi se často kombinují HELP a HEDE, zatímco HID dominuje u nízko-pevnostních ocelí a potrubních aplikací v H₂S.“

## Slide 23: Vodík při svařování ocelí
Nízkovodíkové postupy (LH), předsušení přídavných materiálů, suché povrchy. Preheat/interpass, t8/5; u GI AHSS řízení LME (režimy RSW).Bake-out po svařování u citlivých dílů; HV limity v HAZ; WPS/PQR s kontrolou H.
Notes: Nízkohydrogenové postupy (sušení přídavných materiálů, čisté povrchy, řízení t8/5, předehřev/interpass) dramaticky snižují riziko studených trhlin v HAZ i svarovém kovu, zejména u vysokopevnostních a zinkovaných plechů, kde se přidává fenomén LME. V praxi to doplňuje „bake-out“ po svařování a úzké sledování tvrdosti HAZ, zvlášť u DP/TRIP/Q&P a Q&T ocelí, kde kombinace mikrostruktury a tepelného cyklu vytváří kritické zóny. Komentář: Praktické zásahy do postupu svařování jsou často levnější a účinnější než „přelegovat“ materiál; ukaž, že jde o systém parametrů.

## Slide 24: Materiálové strategie proti vodíkové křehkosti
HSLA/TMCP: nízký C + jemné zrno ⇒ pevnost se svařitelností a nižší HE-citlivostí.Q&T: volba Ni/Mo pro prokalitelnost, temperování > ~550 °C (mimo embrittlement).AHSS: preferuj TRIP/Q&P (RA-engineering) pro lepší edge ductility; hlídej HAZ softening/hardening.Povrchy: nitridace (tvrdý povrch, malé zkřivení) vs. cementace (řešit RA/brušení).
Notes: Text (2 věty): Pro svařované konstrukce preferujeme HSLA/TMCP s nízkým C a jemným zrnem (pevnost „ze struktury“) a u zušlechtitelných ocelí cílenou prokalitelnost s popouštěním nad křehnou oblastí, zatímco u plechových aplikací často pomůže RA-engineering (TRIP/Q&P) pro lepší „edge“ chování. Tahle strategie drží svařitelnost i houževnatost při nižším CEq/Pcm a současně brání extrémní tvrdosti, která v přítomnosti vodíku nejvíce zvyšuje riziko delayed-fracture. Komentář: Pointa: nehonit pevnost uhlíkem, ale procesem a mikrostrukturou; u plechů navíc pracuje retenční austenit.

## Slide 25: Termomechanicky zpracované a dvoufázové oceli
HSLA – high strength low alloyed steels
  pracují s zjemněním zrna, přítomností jemných precipitátů (Nb, V –N) a deformačním zpevněním
Dvoufázové oceli pracují s mikrostrukturou ve které došlo je k částečné transformaci
  dual phase (M+F) mají nízkou Re, výrazné zpevnění, pevnost a plasticitu
  TRIP -(F+B+A) Zbytkový austenit transformuje na M a dodává plasticitu a zároveň pevný
  TWIP – (A) Mn stabilizovaný austenit dvojčatuje, dosahuje Rm 1100MPa a A 95%
  QP – (M+A) Zbytkový austenit nasycený uhlíkem dodává plasticitu, pevná ocel a stále významná tažnost
  +Asi šest dalších, různě složitě kombinujících stabilní/metastabilní Fe fáze
TAMURA, eta al Thermomechanical processing of high-strength low-alloy steels. Butterworth-Heinemann, 2013.

## Slide 26: Skupiny konstrukčních ocelí dle použití

## Slide 27: Oceli k cementování (ČSN EN 10 084)
Charakteristika ocelí
jsou určeny k výrobě strojních součástí nebo součástí dopravních prostředků s cementovanými činnými plochami
mají nízký obsah uhlíku
po cementování se kalí a nízkoteplotně popouští
po TZ mají díly vysokou tvrdost povrchové vrstvy a houževnaté jádro
Prokalitelnost
u uhlíkových ocelí se prokalitelnost nezaručuje
legované oceli se dodávají bez nebo se zárukou prokalitelnosti
(uvádí se minimální a maximální zaručované hodnoty tvrdosti v jednotkách HRC v závislosti na vzdálenosti od plochy kaleného čela čelní zkoušky prokalitelnosti (zkouška Jominiho)
Velikost zrna
oceli musí být jemnozrnné
Čistota oceli :
ocel musí vykazovat stupeň čistoty odpovídající jakosti ušlechtilé oceli (přítomnost sulfidů, oxidů, silikátů, nitridů po př. hlinitanů)
Volba oceli je závislá na požadované tvrdosti cementační vrstvy a pevnosti a houževnatosti jádra součásti po tepelném zpracování

## Slide 28: Oceli k cementování
Nelegované (uhlíkové) oceli
Cmax. od 0,14 do 0,24%
použitelné pro méně namáhané a méně rozměrné součásti
malá prokalitelnost, nižší Rm jádra, nesnáší větší měrné tlaky
kalí se do vody → velké vnitřní pnutí, nerovnoměrná tvrdost povrchové vrstvy
Legované cementační oceli
vyšší pevnost a houževnatost jádra
větší prokalitelnost, větší tvrdost a odolnost proti opotřebení
používají se pro součásti větších průřezů a pro součásti tvarově složité
kalí se převážně do oleje → nižší vnitřní pnutí
Oceli Cr a Cr - Mn pro středně namáhané cementované součásti; Cr-Mn oceli patří k nejpoužívanějším a nejúsporněji legovaným; jsou citlivé na přehřátí (hrubnutí zrna) a oba typy jsou náchylné k popouštěcí křehkosti; kalí se do vody nebo do oleje
Oceli Cr- Mn mikrolegované Ti nebo Ti + Zr jsou jemnozrnné cementační oceli
Oceli Cr – Ni přísada Ni výrazně zvyšuje prokalitelnost, (kalí se do oleje nebo i na vzduchu); necitlivé na přehřátí; přidání 0,5% Mo vede k potlačení sklonu k popouštěcí křehkosti; použití: čepy řízení, křížové klouby motorových vozidel
Oceli Ni – Cr - Mo, příp. Ni – Cr – W jsou nejjakostnější cementační oceli, kalí se na vzduchu nebo do oleje, Rm jádra až 1300 MPa, nárazová práce až 100 J, vhodná i k zušlechťování

## Slide 29: Ukázka materiálového listu oceli C15E (12 023)

## Slide 30: Ukázka materiálového listu oceli 16MnCr5 (14 220)

## Slide 31: Cementování
Difúzní sycení povrchu uhlíkem za zvýšené teploty
K cementování se používají oceli s nízkým obsahem uhlíku (< 0,25 hm. %)
Obvyklý rozsah cementačních teplot je 850 – 950 °C
Požadované vlastnosti cementované součásti se získají až tepelným zpracováním
Tvrdost povrchu po cementaci dosahuje až 800 HV
Tloušťka cementované vrstvy se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,5 mm

## Slide 32: Schéma cementace v diagramu Fe-Fe3C

## Slide 33: Cementační prostředí
Pevné – sypké
  dřevěné uhlí + 7 až 20% BaCO3
    (NaCO3, CaCO3)
Kapalné
  roztavené solné lázně NaCN
  nebo KCN + NaCl nebo KCl
Plynné
  plyn CO, příp. CH4
  pece typu Monocarb

## Slide 34: Hloubka cementované vrstvy
při cementování:
1 – v lázni
2 – v plynu
3 – v prášku

## Slide 35: Tepelné zpracování po nauhličení
1 – kalení přímo z cementační teploty
2 – kalení s přichlazením
3 – kalení s podchlazením
4 – kalení po ochlazení z cementační teploty
5 – dvojité kalení, a – kalení na jádro, b – kalení na vrstvu
Po zakalení musí vždy následovat ještě nízkoteplotní popouštění

## Slide 36: Makrostruktura řezu cementovaným ozubeným kolem

## Slide 37: Nitridování
Difuzní sycení povrchu dusíkem za zvýšené teploty
Nitridují se oceli s obsahem uhlíku 0,3 – 0,4 hm. %
Obvyklý rozsah nitridačních teplot je 500 – 550 °C
Doba nitridace bývá relativně dlouhá (až 60 hodin)
Tvrdost nitridované vrstvy se zpravidla pohybuje v rozmezí 1000 – 1200 HV. Je závislá na obsahu legujících prvků v oceli tvořících tvrdé nitridy (Cr, Al, Mo, V, W).
Tloušťka nitridované vrstvy bývá 0,2 – 0,6 mm
Notes: Materiály pro nitridaci
Oceli nelegované – uhlíkové a manganové, třídy 11 a 12 (např. 11 500, 12 050, 12 060). Použití nitridace těchto ocelí pro méně náročné provozní namáhání, pro zvýšení korozní odolnosti. Vzhledem k nezaručenému chemickému složení nelze mat. tř. 11 doporučit. Nízkolegované oceli – typu MnV jsou úsporně legované levné oceli, ekonomicky velmi výhodné pro střední provozní požadavky na nitridované vrstvy. Nejrozšířenějšími představiteli jsou oceli 13 123 a 13 242. Středně a vícelegované oceli – typu MnCr, CrV, CrMo, CrMoV. Používají se převážně v zušlechtěném stavu a kromě vlastností nitridační vrstvy ovlivňují způsob jejich použití i mechanické a fyzikální vlastnosti jádra. Při volbě oceli parametrů nitridační vrstvy musí vycházet konstruktér z provozního namáhání součásti. 14220 – ideální nitridační ocel, vysoká rychlost difuze, tvrdost povrchu po nitridaci 650-750 HV. 14 340 a 15 340 – oceli legované Al. Vhodné pro vysoká namáhání na otěr. Pomalá rychlost difuze, strmý gradient tvrdosti, náchylnost k tvorbě nitridů po hranicích zrn – materiály nejsou vhodné pro dynamické namáhání 15 142, 15 241, 15 230, 15 330 – oceli vhodné pro ozubená kola, šneky a drážkové hřídele Kromě uvedených ocelí lze úspěšně iontově nitridovat i většinu ostatních ocelí tř. 14 a 15. Jsou určeny pro všeobecné použití u středně a více namáhaných součástí. Oceli třídy 16 typu CrNi nebo CrNiMo. Niklové oceli jsou vhodné k nitridaci, legování niklem však snižuje částečně jejich tvrdost. Používají se pro vysoce namáhané součásti s požadavkem nejvyšší houževnatosti. Použití pro klikové hřídele, torzní tyče atd. Oceli třídy 17 se nitridují pro zvýšení povrchové tvrdosti. Vzhledem k vysokému obsahu chromu dosahuje mikrotvrdost povrchu až 1500 HV. Vrstvy nesnáší větší kontaktní zatížení, mají však dobrou odolnost proti opotřebení a zadírání. Proces nitridace může v některých případech nahradit boridování. Nevýhodou nitridace všech nerezových ocelí je, že snižuje jejich odolnost proti korozi. Tyto oceli nelze zpracovávat procesem NITRAL. Nástrojové oceli třídy 19 – oceli pro nástroje pracující za tepla – nitridují s zpravidla v kaleném stavu, popuštěné při teplotách 550 až 650 °C. Osvědčily se zejména oceli 19 550, 19 552 a 19 554 použité zápustky, lisovací trny, matrice a formy na tlakové lití hliníku. Oceli pro práci za studena se nitridují na min. hloubku, popř. s výrazným potlačením nebo omezením tvorby povrchové vrstvy nitridů.

## Slide 38: Způsoby nitridace
Nitridace v plynném prostředí
  Provádí se v plynotěsných zvonových, šachtových nebo komorových pecích, zdrojem plynu je čpavek NH3
V kapalném prostředí
  Provádí se v roztavených kyanidech
Iontová (plazmová) nitridace
  Součásti jsou uloženy izolovaně ve vakuové nádobě a zapojeny jako katoda. Nádoba tvoří anodu a udržuje se v ní snížený tlak zředěné směsi plynů (směs N a H). Po připojení vysokého napětí proběhne ionizace dusíku a vzniklé elektrické pole pohybuje anionty dusíku k součástkám.
Notes: Při iontové nitridaci jsou zpracovávané součásti uloženy ve vakuové nádobě a zapojeny jako katoda. Nádoba tvoří anodu a udržuje se v ní snížený tlak zředěné směsi plynů, obvykle vodíku a dusíku. Po zapnutí proudu o stejnosměrném napětí 400 až 1000 V, vzniká mezi vnitřní stěnou pece a vsázkou(katodou)elektrické pole, ve kterém dochází k migraci molekul zředěného plynu, jejich štěpení a ionizaci, kladné ionty jsou urychlovány ke katodě a nárazy ohřívají vsázku. Atomární dusík uvolněný z přiváděných plynů, difunduje do povrchu nitridované součásti. Na konci plazmové nitridace, lze do procesu zařadit povrchovou úpravu oxidace ve vodní páře, při teplotě 520°C, tímto získáme na povrchu šedou, korozivzdornou vrstvu.

## Slide 39: Iontová nitridace
1 – součástky
2 – vakuovaná komora
3 – zásobník se směsí H a N
4 – zdroj vysokého napětí

## Slide 40: Porovnání tvrdosti a hloubky povrchové vrstvy po různém chemicko-tepelném zpracování
1 – nitridované
2 – karbonitridované
3 – nitrocementované
4 – cementované
5 – povrchově kalené

## Slide 41: Přehled metod chemicko-tepelného zpracování
Cementování
Nitridování
Nitrocementování
Karbonitridování
Sulfonitridování
Tvrdé chromování
Alitování (hliníkování)
Silitování (křemíkování)
Boridování (bórování)
a další

## Slide 42: Oceli k zušlechťování (ČSN EN 10 083)
jsou určeny k výrobě strojních součástí, které se tepelně zpracovávají zušlechťováním
některé izotermickým zušlechtěním (bainit)
Mohou být používány i ve stavu normalizačně žíhaném
(mechanické vlastnosti oceli dány převážně obsahem uhlíku, legování se projeví málo výrazně)
základní požadovaná vlastnost - prokalitelnost
Nelegované uhlíkové oceli
k zušlechtění jsou vhodné jen oceli třídy 12. Použití je omezeno na méně namáhané součásti (malá prokalitelnost). Kalí se do vody.
Legované oceli
volí se především z důvodu prokalitelnosti
oceli jsou legovány komplexně a mají celkový obsah přísad obvykle do ≈ 3%
přísadovými prvky se dosahuje dalších specifických vlastností ocelí:
potlačení sklonu k popouštěcí křehkosti (Mo, W)
malé deformace při kalení (Ni)
pozvolný pokles houževnatosti s klesající teplotou (Ni)
snížení přechodové teploty (Ni)
zjemnění zrna a necitlivost na přehřátí při austenitizaci (Ti, Nb, V) apod.

## Slide 43: Digramy ARA a pásy prokalitelnosti
0,44%C, 0,22%Si, 0,60%Mn, 0,15%Cr
nelegovaná ocel
0,40%C, 0,70%Mn, 1,80%Cr, 0,15%V
legovaná ocel
12 050 … C45E
15 241 … 42CrV6

## Slide 44: Zušlechťovací diagramy
0,44%C, 0,22%Si, 0,60%Mn, 0,15%Cr
nelegovaná ocel
0,40%C, 0,70%Mn, 1,80%Cr, 0,15%V
legovaná ocel
12 050 C45E
15 241 42CrV6

## Slide 45: Chemické složení a Mechanické vlastnosti nelegovaných ocelí k zušlechťování
Nelegované uhlíkové oceli - k zušlechtění jsou vhodné jen oceli třídy 12. Použití je omezeno na méně namáhané součásti. Kalí se do vody.

## Slide 46: Chemické složení legovaných ocelí k zušlechťování
Cr+Mo+Ni
V
Ni
Mo
Cr
S
P max
Mn
Si max
C
ĆSN
EU
Chemické složení tavby ( hmotnostní podíl v % )
Označení oceli
-
0,10-0,25
-
-
0,90 -1,20
max. 0,035
0,035
0,70-1,10
0,40
0,47 - 0,55
-
51CrV4
-
-
3,60-4,10
0,25 - 0,45
1,60 - 2,00
max 0,025
0,030
0,30- 0,60
0,40
0,32 - 0,39
-
36CrNiMo16
-
-
1,30 -1,70
0,15 - 0,30
1,30-1,70
max. 0,035
0,035
0,50- 0,80
0,40
0,30 - 0,38
16 343
34CrNiMo6
-
-
0,90-0,20
0,15-0,30
0,90-1,20
max 0,035
0,035
0,50- 0,80
0,40
0,32 - 0,40
-
36CrNiMo4
-
-
-
0,15-0,30
0,90-1,20
max 0,035
0,035
0,50- 0,80
0,40
0,46 - 0,54
-
50CrMo4
-
-
-
0,15 - 0,30
0,90 -1,20
max. 0,035
0,035
0,60- 0,90
0,40
0,38 - 0,45
15 142
42CrMo4
-
-
-
0,15 - 0,30
0,90 -1,20
man. 0,035
0,035
0,60- 0,90
0,40
0,30 - 0,37
15 131
34CrMo4
-
-
-
0,15 - 0,30
0,90 -1,20
max. 0,035
0,035
0,60- 0,90
0,40
0,22 - 0,29
15130
25CrMo4
-
-
-
-
0,90 -1,20
max. 0,035
0,035
0,60- 0,90
0,40
0,38 - 0,45
-
41Cr4
-
-
-
-
0,90-1,20
max 0,035
0,035
0,60- 0,90
0,40
0,34 - 0,41
14 140
37Cr4
-
-
-
-
0,90-1,20
max 0,035
0,035
0,60- 0,90
0,40
0,30- 0,37
34Cr4-
34Cr4
-
-
-
-
0,40 - 0,60
max 0,035
0,035
0,50- 0,80
0,40
0,42- 0,50
46Cr2
46Cr2
-
-
-
-
0,40 - 0,60
max 0,035
0,035
0,50- 0,80
0,40
0,35- 0,42
38Cr2
38Cr2
max 0,63
-
max 0,40
max 0,10
max 0,40
max 0,035
0,035
1,30- 1,65
0,40
0,25 -0,32
28Mn6
28Mn6
Vybrané oceli k zušlechťování: manganová
chromová
chrom-molybdenová
chrom-nikl-molybdenová
chrom-vanadová

## Slide 47: Mechanické vlastnosti legovaných ocelí k zušlechťování při kalení různých průměrů
J
%
%
MPa
MPa
J
%
%
MPa
MPa
J
%
%
MPa
MPa
ČSN
EU
KV
min
Z
min
A
min
Rm
Re
min
KV
min
Z
min
A
min
Rm
Re
min
KV
min
Z
min
A
min
Rm
Re
min
160 mn < d ≤ 250 mn
100 mm < d ≤ 160 mn
40 mm < d ≤ 100 mm
Označení oceli
Mechanické vlastnosti ve stavu zušlechtěném pro směrodatný průměr d
30
50
13
800-950
550
30í!
50
13
850-1000
650
30
50
12
900-1100
700
50CrMo4
35
55
14
750-900
500
35
50
13
800-950
550
35
50
12
900-1100
650
42CrMo4
45
60
15
700-850
450
45
55
15
750-900
500
45
55
14
800-950
550
34CI Mo4
-
-
-
-
-
45
60
16
650-800
400
50
60
15
700-850
450
25CrMo4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
40
14
800-950
560
41Cr4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
40
14
750-900
510
37Cr4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
45
15
700-850
460
34Cr4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
45
15
650-800
400
46Cr2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
45
17
600-750
350
38Cr2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
50
16
650-800
440
28Mn6
Vybrané oceli k zušlechťování: manganová
chromová
chrom-molybdenová

## Slide 48: Mechanické vlastnosti a prokalitelnost ocelí k zušlechťování

## Slide 49: Environmentální změny v technologii ocelí
EAF & šrot: více reziduí (Cu/Sn) → hot-shortness, vyšší nároky na sekundární metalurgii/čistotu.
DRI/H₂-redukce: čistší Fe, jiná energetika; dopad na vměstky / houževnatost.
Tenkostěnné návrhy díky HSLA/TMCP/AHSS → nižší hmotnost a CO₂ v užívání.
Mechanické vlastnosti podmíněné mikrostrukturou= méně Ni/Mo při stejné funkci).
Notes: Dekarbonizace hutnictví přináší EAF a H₂-DRI řetězce (HYBRIT apod.), které mění profil reziduí, čistoty a variability vstupů, a tím nepřímo ovlivňují houževnatost i svařitelnost konstrukčních ocelí. V konstrukčním návrhu pak HSLA/TMCP a AHSS umožňují snížit tloušťky, hmotnost a svařovací energii, takže se snižuje CO₂ ve výrobě i užívání, ale požadují disciplinovanější svařovací praxi. Komentář: Propoj „jak se vyrábí ocel“ s „jak navrhujeme díl“; materiálové volby skutečně mění emise i bezpečnost. Dekarbonizace hutnictví přináší EAF a H₂-DRI řetězce (HYBRIT apod.), které mění profil reziduí, čistoty a variability vstupů, a tím nepřímo ovlivňují houževnatost i svařitelnost konstrukčních ocelí. V konstrukčním návrhu pak HSLA/TMCP a AHSS umožňují snížit tloušťky, hmotnost a svařovací energii, takže se snižuje CO₂ ve výrobě i užívání, ale požadují disciplinovanější svařovací praxi. Komentář: Propoj „jak se vyrábí ocel“ s „jak navrhujeme díl“; materiálové volby skutečně mění emise i bezpečnost.

## Slide 50: Nutné nové pohledy na využití a technologii nízkouhlíkových ocelí
Sustainability mindset & systems thinking:
volba oceli = hmotnost × svařitelnost × životnost.
HSLA/TMCP (nižší t), RA-engineering → méně CO₂ v užívání.
Materiálová efektivita & cirkularita: EAF, tolerance reziduí, návrh pro opravy (svařitelnost).
Bezpečnost & spolehlivost: DBTT/KV, HE limity, HAZ řízení. Digitální/technická data: CT/TTT, MTC, CEq/Pcm = informovaná rozhodnutí.
Notes: Téma ocelí a vodíku přímo rozvíjí zelené dovednosti ESCO: udržitelný systémový pohled, práce s LCA/CO₂, materiálovou efektivitu a cirkularitu, bezpečnost a spolehlivost, a také datovou gramotnost při čtení CCT/TTT, MTC a CEq/Pcm. Studenti si odnášejí schopnost volit materiál a proces tak, aby zároveň plnil technické požadavky, snižoval rizika (HE/DBTT/HAZ) a podporoval udržitelnost. Komentář: Explicitně propojíš obsah kurzu s rámcem ESCO; ukazuješ, že „zelené“ je i technicky bezpečnější a dlouhověké.

## Slide 51: Příště korozivzdorné oceli

## Slide 52: Obrázky upraveny ze zdrojů a doporučená Literatura
Bhadeshia, H. K. D. H. Steels: Microstructure and Properties. 4th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017. ISBN 978-0-08-100270-4.
Krauss, G. Steels: Processing, Structure, and Performance. 2nd ed. Materials Park: ASM International, 2015. ISBN 978-1-62708-081-9.
Callister, W. D., Rethwisch, D. G. Materials Science and Engineering: An Introduction. 10th ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 978-1-119-56817-4.
EN 10025-2:2019 – Hot rolled products of structural steels – Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels. Brussels: CEN, 2019.
EN 10025-4:2019 – Hot rolled products of structural steels – Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels. Brussels: CEN, 2019.
EN 10149-2:2013 – Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming – Part 2: Delivery conditions for thermomechanically rolled steels. Brussels: CEN, 2013.
EN 10111:2008 – Continuously hot-rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming – Technical delivery conditions. Brussels: CEN, 2008.
EN 10084:2008 – Case hardening steels – Technical delivery conditions. Brussels: CEN, 2008.
EN 10083-3:2018 – Steels for quenching and tempering – Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels. Brussels: CEN, 2018.
EN 10085:2008 – Nitriding steels – Technical delivery conditions. Brussels: CEN, 2008.
AWS D1.1/D1.1M:2019. Structural Welding Code – Steel. Miami: American Welding Society, 2019.
NACE International. NACE MR0175/ISO 15156-2:2020 – Petroleum and natural gas industries – Materials for use in H₂S-containing environments in oil and gas production. Houston: NACE, 2020.
CEPS. European Steel Market Report 2023. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2023.
ArcelorMittal. Automotive Steels Data Sheets: IF, BH, TRIP, Q&P grades. Luxembourg: ArcelorMittal Global R&D, 2022–2023.
World Steel Association. World Steel in Figures 2024. Brussels: Worldsteel, 2024.

## Slide 53
děkujeme Vám
za pozornost
www.fme.vutbr.cz